## STOLLREFLEX D1135                ШТОЛЛРЕФЛЕКС Д 1135

Холодный пластик (спрей) не содержащий растворителей

Соответствует ТУ2241-005-25812147-2012

ГОСТ Р52575-2006, ГОСТ Р 51256-2011

| Система 100:4 |
| --- |
| Цвет | Белый или по заказу |
| Условная вязкость при поставке | 180-240с, по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм |
| Плотность пластика | 1,65(0,10 г/см³ |
| Плотность отвердевшего пластика | 1,80(0,10 г/см³ |
| Коэффициент яркости отвердевшего пластика | не менее 80 % (белый) |
| Время отверждения (до степени 3) при температуре (20±2)ºС, | 5-15 мин |
| Массовая доля нелетучих веществ отвердевшего пластика | не мене 97 % |
| Основа связующего | Акрилсополимеризат, отверждаемый пероксидом |
| Растворитель для промывки | Растворитель В0155 |
| Нанесение | Система 100:4 Наружное смешивание по принципу «струя в струю» |
| Соотношение компонентов | Система 100:4 ШТОЛЛРЕФЛЕКС Д 1135 комп. А 100 частей Отвердитель для спрей-пластика: 4 части |
| Расход | В зависимости от толщины сырого слоя: 250 мкм: 0,45 кг/м² - 1000 мкм -1,80 кг/м² 400 мкм: 0,72 кг/м² - 1200 мкм- 2,16 кг/м² 600 мкм: 1,08 кг/м² |
| Подвижная фаза смеси | Система 100:4 – не ограничена (при наружном смешивании) |
| Жизнеспособность пластика после смешивания компонентов | 2-8 мин |
| Обратное отражение | Система 100:4 для обеспечения обратного отражения используются силиконизированные микрошарики фракции 200-800,400-800мкм. Расход микрошариков составляет в зависимости от толщины слоя пластика от 200 до 600 г/м² . Для усиления обратного отражения в особых случаях применятся смесь из 30% микрошариков 800 – 1000 мкм и 70% микрошариков 100 – 600 мкм. Микрошарики наносятся не позднее 30 секунд после нанесения пластика. |
| Время сушки | – около 10 минут при температуре дорожного покрытия 15ºС – 30ºС и влажности воздуха не более 70%. При неблагоприятных погодных условиях время сушки может увеличиваться. |
| Крайние показатели для нанесения | температура дорожного покрытия: от 10ºС до 40ºС температура воздуха : от 10ºС до 35ºС относительная влажность воздуха не более 70% |
| Cрок хранения | Не менее 6 месяцев при хранении в плотно закрытой таре завода-изготовителя, в сухом помещении при температуре от +5ºС до +25ºС |
| Фасовка | Холодный пластик в ведрах по 35 кг, отвердитель в п/э канистрах по 22,5 кг. |
| Подготовка к нанесению | Перед применением отвердитель перемешать до однородной массы. |
| Метод нанесения | отвердитель впрыскивается специальной форсункой в струю наносимого материала, соотношение компонентов 100 к 4. В течение нескольких дней в процессе эксплуатации разметка приобретает необходимую степень белизны. Судить о том, попал ли отвердитель в пластик, можно только по отверждению покрытия . |
| Промывка системы | Емкость с пластиком и оборудование из-под пластика промывается растворителем В0155. Емкость с отвердителем и оборудование промывается растворителем В 0155 или ацетоном, и в заключении водой(30-40ºС) с мылом . |
| Предупреждения | - Загружать отвердитель в бак машины желательно через сито |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Рекомендуемое оборудование для нанесения системы 100:4 - установка «Евромикс2К11-5» и машина «Виннер А622» с системой для холодного пластика. |

# Инструкция по подготовке и нанесению холодного пластика (спрей) ШТОЛЛРЕФЛЕКС Д 1135 система 100:4 :

В этой системе участвуют  2 (два)  компонента: компонент  А  и жидкий отвердитель.

1) Предварительно пластик  (компонент А) следует хорошо перемешать, т. к. при   транспортировке он слегка оседает.

2)  Компонент А  уже готов к применению

3) Подготовка жидкого отвердителя.

После тщательного перемешивания, профильтровать или загружать в бак машины только через сито, в противном случае засоряется форсунка.

4) Наружное смешивание: Отвердитель впрыскивается специальной форсункой в струю наносимого материала (компонента А) . Соотношение компонентов 100 к 4.

5) Сделать калибровку форсунок – в течение 1-ой минуты стоя на месте вылиты в ведро пластик через форсунку для пластика с соплом при рабочем давлении 130-140 бар и взвесить.

Следом за тем отрегулировать форсунку для отвердителя – создать давление в баке с отвердителем 1-2 бара и регулировочной гайкой в задней части настроить количество выливаемого отвердителя за 1 минуту 3-4% от количества взвешенного пластика (запомнить положение регулировочной гайки)

Произвести эту процедуру с каждым соплом для пластика с которым собираетесь работать и запомнить положения регулировочной гайки.

Для начала работы после настройки количества материала необходимо настроить распыл форсунки для отвердителя – установить давление на регуляторе распыла пластика 2-2,2 бар

в зависимости от погодных условий, настроить ширину факела регулятором находящимся с боку форсунки для отвердителя.

Ширина факела отвердителя должна быть на 1-2 см шире факела пластика.

При наружном смешивании необходимо очень точно настроить форсунку отвердителя и постоянно следить за её работой (за правильной установкой форсунки, расходом материала, углом впрыскивания, расстоянием до струи пластика), т.к. материал без отвердителя не затвердеет.

ВНИМАНИЕ:

- исключайте попадание отвердителя в компонент А, т.к. он затвердеет при этом в течение 8-10 минут и разметочная машина придёт в негодность;

График зависимости количества отвердителя от температуры воздуха   для системы 1:1 . Для системы 100:4 увеличиваем кол-во отвердителя в 2 раза

| Темпера тура | Кол-во жидкого отвердителя | Время отверждения |  | Тем-ра | Кол-во отвердителя | Подвижная фаза | Время отверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |